## Slide 1
Tp.HCM, ngày 13 tháng 06 năm 2022
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Hoàng Phúc (MSSV: 1914693)
GVHD: PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu
Nghiên cứu tổng hợp và thử nghiệm khả năng quang phân hủy xanh methylene của vật liệu MgFe2O4 - TiO2

## Slide 2
ĐẶT VẤN ĐỀ
Nguồn nước công nghiệp dệt nhuộm chứa methylene blue gây hại con người, động vật và thực vật
Xúc tác quang phân hủy chất hữu cơ gây ô nhiễm bằng các hạt kích thước nano

## Slide 3: NỘI DUNG BÁO CÁO
TỔNG QUAN
THỰC NGHIỆM
KẾT QUẢ
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1
2
3
4

## Slide 4: 1. TỔNG QUAN 1.1 Vật liệu tổng hợp MFO/TiO2
MFO-TiO2
Hoạt tính xúc tác quang cao
Mở rộng độ nhạy quang cho cả vùng UV-vis
Khả năng chống ăn mòn quang học

## Slide 5: 1. TỔNG QUAN 1.1 Vật liệu tổng hợp MFO/TiO2
Cấu trúc TiO2
Titan dioxit (TiO2) cấu tạo, tính chất và ứng dụng
TiO2
Xúc tác
Pin mặt trời
Điện – Điện tử
Sơn
Ứng dụng TiO2

## Slide 6: 1. TỔNG QUAN 1.1 Vật liệu tổng hợp MFO/TiO2
Cấu trúc MgFe2O4
MFO
Điện tử
Xúc tác
Hấp phụ
Y học
Ứng dụng MgFe2O4
FERRIT MAGIE (MgFe2O4, MFO) cấu tạo, tính chất và ứng dụng

## Slide 7: 1. TỔNG QUAN 1.2 Nguyên nhân tổng hợp vật liệu MFO/TiO2

## Slide 8: 1. TỔNG QUAN 1.3 Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu
Tìm ra quy trình tổng hợp MFO-TiO2 phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả
quang phân hủy MB

## Slide 9: 1. TỔNG QUAN 1.3 Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu
Nội dung 1: Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến đặc trưng và hiệu suất quang phân hủy MB của MFO-TiO2
Nội dung 2: Khảo sát ảnh hưởng của thời gian nung đến đặc trưng và hiệu suất quang phân hủy MB của MFO-TiO2
Nội dung 3: Nghiên cứu cơ chế quang phân hủy MB của MFO-TiO2
Nội dung

## Slide 10: 1. TỔNG QUAN 1.3 Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu
  Tổng hợp MFO-TiO2: Sol-gel
Tổng hợp vật liệu MFO-TiO2
Khảo sát hình thái cấu trúc vật liệu nano MFO-TiO2
  Giản đồ XRD
  Phổ FTIR
  Phổ Raman
  Ảnh SEM
Phương pháp nghiên cứu

## Slide 11: 2. THỰC NGHIỆM 2.1.1 NGUYÊN LIỆU VÀ HÓA CHẤT
STT | Hóa chất | Công thức | Trạng thái
1 | Magnesium nitrate hexahydrate | Mg(NO3)2.6H2O | Rắn
2 | Iron (III) nitrate | Fe(NO3)3.9H2O | Rắn
3 | Titan (III) isopropoxide | Ti(OCH(CH3)2)4 | Rắn
4 | Acid acetic | CH3COOH | Lỏng
5 | Ammonia | NH3 | Lỏng
6 | Hydrogen peroxide | H2O2 | Lỏng
7 | Methylene blue | C16H18ClN3S | Rắn
8 | Chitosan | C56H103N9O39 | Rắn
9 | Ethanol | C2H5OH | Lỏng

## Slide 12: 2. THỰC NGHIỆM 2.1.1 NGUYÊN LIỆU VÀ HÓA CHẤT
STT | Hóa chất | Công thức | Trạng thái
10 | 1,4-Benzoquinone | C6H4O2 | Lỏng
11 | Disodium ethylenediamine-tetraacetate (EDTA) | C10H16N2O8 | Rắn
12 | Isopropanol | C3H8O | Lỏng

## Slide 13: 2. THỰC NGHIỆM 2.1.2 DỤNG CỤ
Beaker
Ống nghiệm
Bóp cao su
Pipet
Cá từ

## Slide 14: 2. THỰC NGHIỆM 2.1.2 DỤNG CỤ
Bình định mức
Chén nung
Pipet
Cối chày sứ

## Slide 15: 2. THỰC NGHIỆM 2.1.3 TRANG THIẾT BỊ
Cân điện tử
Bếp từ gia nhiệt
Lò nung
Máy li tâm
Tủ sấy

## Slide 16: 2. THỰC NGHIỆM 2.2. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN PTN Trọng điểm ĐHQG TPHCM CNHH & Dầu khí (KEY CEPP Lab)

## Slide 17: 2. THỰC NGHIỆM 2.3. THÍ NGHIỆM Quy trình điều chế
Khuấy
10ml TiP
5ml acid acetic
500ml etanol
Dung dịch A
Khuấy
Dung dịch B
12,8g Mg(NO3)2.6H2O
40,4g Fe(NO3)3.9H2O
2g Chitosan
500ml nước cất
10ml CH3COOH

## Slide 18: 2. THỰC NGHIỆM 2.3. THÍ NGHIỆM Quy trình điều chế
Chỉnh pH
Gia nhiệt
Để nguội
Dung dịch A
Dung dịch B
Ly tâm, rửa pH
Sấy
Nung
Rửa với nước cất đến pH=7
MFO-TiO2
90oC, 2h
Yếu tố | Nhiệt độ nung | Thời gian nung
Khoảng khảo sát | 300-900oC | 0-4h
80oC 6h

## Slide 19: 2. THỰC NGHIỆM 2.3. THÍ NGHIỆM Quy trình xúc tác quang
Khuấy
Khuấy
Lấy mẫu
Trong tối, t =30p
2ml H2O2
Bật đèn UV
80mg MFO-TiO2
100ml MB 20mg/L

## Slide 20: 3. KẾT QUẢ
a
b
c
Hình 1: (a) giản đồ XRD, (b) hiệu suất quang phân hủy, và (c) động học quang phân hủy MB của vật liệu MgFe2O4-TiO2
Notes: 300 TiO2 rutile brookite, FeO và Fe2O3. 400-600 Fe2O3, ko anatase TiO2, MFO lượng thấp. 700 MFO nổi bật hơn. 800-900 TiO2 các pha, MFO cường độ cao. Biểu đồ động học giảm càng, nồng độ MB giảm, hiệu suất cao

## Slide 21: 3. KẾT QUẢ
Hình 2: Ảnh SEM của vật liệu MgFe2O4-TiO2 ở các nhiệt độ nung khác nhau
300 oC
400 oC
500 oC
600 oC
700 oC
800 oC
900 oC
Notes: Nhiệt tang các hạt hình thành rõ 100-200nm. 900 các hạt nhỏ, bề mặt riêng lớn có xu hướng kết dính lại, tang kích thước pt

## Slide 22: 3. KẾT QUẢ
Hình 3: Hình ảnh SEM của MgFe2O4-TiO2 với thời gian nung khác nhau và sự phân bố kích thước hạt
Notes: Nhiệt độ nung tang dần là yếu tố phân hủy lớp chitosan giúp hình thành các pt MFO-TiO2 một cách rõ rang. 2h các hạt khá đồng đều hiệu suất 98,2%. Thoi gian nung 3h 4h hiệu suất tang không đáng kể 99,4%. Đảm bảo tính kinh tế

## Slide 23: 3. KẾT QUẢ
Hình 4: (a) Quang phổ Raman; (b) Năng suất loại bỏ và (c) Nghiên cứu động học để phân hủy quang MB
của MFO-TiO2 với thời gian vôi hóa khác nhau
Notes: Thoi gian nung 3h 4h cho thấy khả năng phân hủy MB không tốt bằng 2h

## Slide 24: 3. KẾT QUẢ
Hình 5: (a) Ảnh hưởng của các tác nhân nhặt rác đối với hoạt động xúc tác quang của MFO-TiO2 đối với MB và
(b) Cơ chế phân hủy quang học của MFO-TiO2 đối với MB
Cơ chế xúc tác quang
Notes: Benzoquinone bắt O2-, Isopropan ancol bắt OH-, EDTA mỗi chất 5mmol. Hiệu suất xt quang giảm 🡪 O2 và OH đóng vai trò quan trọng trong xt quang

## Slide 25: 3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN
No | Nội dung | Tháng 6 |  | Tháng 7 |  | Tháng 8 | 
1 | Hoàn thành bản thảo bài báo |  |  |  |  |  | 
2 | Tổng hợp vật liệu MFO-TiO2/rGO và khảo sát khả năng xúc tác quang |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 26
CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY ĐÃ LẮNG NGHE !