## Slide 1
Tp.HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2022
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Hoàng Phúc (MSSV: 1914693)
GVHD: PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu
Nghiên cứu tổng hợp và thử nghiệm khả năng quang phân hủy methylene blue của vật liệu MgFe2O4 - TiO2

## Slide 2
ĐẶT VẤN ĐỀ
Nguồn nước công nghiệp dệt nhuộm chứa methylene blue gây hại con người, động vật và thực vật
Xúc tác quang phân hủy chất hữu cơ gây ô nhiễm bằng các hạt kích thước nano

## Slide 3: NỘI DUNG BÁO CÁO
TỔNG QUAN
I
THỰC NGHIỆM
II
KẾT QUẢ
III
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
IV

## Slide 4: I. TỔNG QUAN 1.1 Vật liệu Titan đioxit (TiO2)
Cấu trúc TiO2
Cấu tạo, tính chất và ứng dụng
Ứng dụng TiO2
Sơn
Điện – Điện tử
Xúc tác
Pin mặt trời

## Slide 5: I. TỔNG QUAN 1.2 Vật liệu Ferrite magie (MgFe2O4, MFO)
Cấu trúc MgFe2O4
Ứng dụng MgFe2O4
Cấu tạo, tính chất và ứng dụng
Điện tử
Y học
Xúc tác
Hấp phụ

## Slide 6: I. TỔNG QUAN 1.3 Vật liệu tổng hợp MFO/TiO2
1
2
3
Hoạt tính xúc tác quang cao
Mở rộng độ nhạy quang cho cả vùng UV-vis
Khả năng chống ăn mòn quang học

## Slide 7: I. TỔNG QUAN 1.4 Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu
- Tổng hợp thành công MFO-TiO2 có khả năng quang phân hủy MB với hiệu suất cao
Mục tiêu tổng quát
Mục tiêu cụ thể:
- Kết luận ảnh hưởng nhiệt độ nung, thời gian nung đến hiệu suất xúc tác quang phân huỷ MB
- Cơ chế xúc tác quang phân huỷ MB của MFO-TiO2

## Slide 8: I. TỔNG QUAN 1.4 Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu
Nội dung 1: Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến đặc trưng và hiệu suất quang phân hủy MB của MFO-TiO2
Nội dung 2: Khảo sát ảnh hưởng của thời gian nung đến đặc trưng và hiệu suất quang phân hủy MB của MFO-TiO2
Nội dung 3: Nghiên cứu cơ chế quang phân hủy MB của MFO-TiO2
Nội dung

## Slide 9: I. TỔNG QUAN 1.4 Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Tổng hợp vật liệu MFO-TiO2: phương pháp sol – gel
Khảo sát hình thái cấu trúc vật liệu MFO-TiO2
Giản đồ XRD
Phổ FTIR
Phổ Raman
Ảnh SEM

## Slide 10: II. THỰC NGHIỆM 2.1.1 NGUYÊN LIỆU VÀ HÓA CHẤT
STT | Hóa chất | Công thức | Trạng thái
1 | Magie nitrat | Mg(NO3)2.6H2O | Rắn
2 | Sắt (III) nitrat | Fe(NO3)3.9H2O | Rắn
3 | Titan isopropoxit | TiP | Rắn
4 | Axit axetic | CH3COOH | Lỏng
5 | Amoniac | NH3 | Lỏng
6 | Hydro oxit | H2O2 | Lỏng
7 | Xanh methylen | C16H18ClN3S | Rắn
8 | Chitosan | C56H103N9O39 | Rắn
9 | Etanol | C2H5OH | Lỏng
Bảng 1: Nguyên liệu và hoá chất sử dụng

## Slide 11: II. THỰC NGHIỆM 2.1.1 NGUYÊN LIỆU VÀ HÓA CHẤT
STT | Hóa chất | Công thức | Trạng thái
10 | 1,4-Benzoquinon | C6H4O2 | Lỏng
11 | EDTA | C10H16N2O8 | Rắn
12 | isopropanol | C3H8O | Lỏng

## Slide 12: II. THỰC NGHIỆM 2.1.2 DỤNG CỤ
Beaker
Ống nghiệm
Bóp cao su
Pipet
Cá từ

## Slide 13: II. THỰC NGHIỆM 2.1.2 DỤNG CỤ
Bình định mức
Chén nung
Pipet
Cối chày sứ

## Slide 14: II. THỰC NGHIỆM 2.1.3 TRANG THIẾT BỊ
Cân điện tử
Bếp từ gia nhiệt
Lò nung
Máy li tâm
Tủ sấy

## Slide 15: II. THỰC NGHIỆM 2.2. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN
PTN Trọng điểm ĐHQG - HCM CNHH & Dầu khí (Key CEPP Lab)
Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

## Slide 16: II. THỰC NGHIỆM
2.3 THÍ NGHIỆM
Quy trình điều chế
Yếu tố | Nhiệt độ nung | Thời gian nung
Khoảng khảo sát | 300-900oC | 0-4h
Thêm NH3 pH = 11
T = 90oC. t = 2h
pH = 7
T = 80oC. t = 6h
500ml C2H5OH
5ml CH3COOH
10ml TiP
500ml H2O
10ml CH3COOH
2g Chitosan
Mg(NO3)2.6H2O
Fe(NO3)3.9H2O

## Slide 17: II. THỰC NGHIỆM
2.3 THÍ NGHIỆM
Quy trình xúc tác quang
80mg MFO-TiO2
100ml MB 20mg/L
Thêm 2ml H2O2
Bật đèn UV
Khuấy trong tối 30p

## Slide 18: II. THỰC NGHIỆM
2.3 THÍ NGHIỆM
Cơ chế xúc tác quang
80mg MFO-TiO2
100ml MB 20mg/L
Thêm 2ml H2O2
Bật đèn UV
Khuấy trong tối 30p
Benzoquinone
Isopropanol
EDTA

## Slide 19: III. KẾT QUẢ
Hình 1: (a) Giản đồ XRD, (b) Hiệu suất quang phân hủy, và (c) Động học quang phân hủy MB của vật liệu MgFe2O4-TiO2
3.1 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ nung

## Slide 20: III. KẾT QUẢ
Hình 2: Động học quang phân hủy MB của MFO-TiO2 nhiệt độ nung khác nhau
3.1 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ nung
Nhiệt độ | Phương trình | k | R2
900 | y = -0.0737x + 0.0821 | 0.0737 | 0.9977
800 | y = -0.0848x - 0.1139 | 0.0848 | 0.9836
700 | y = -0.0854x - 0.0403 | 0.0854 | 0.9839
600 | y = -0.0568x - 0.0716 | 0.0568 | 0.9836
500 | y = -0.0504x - 0.1812 | 0.0504 | 0.9912
400 | y = -0.0426x - 0.1568 | 0.0426 | 0.9967
300 | y = -0.038x - 0.2043 | 0.038 | 0.9954
Bảng 1: Phương trình động học quang phân hủy MB của MFO-TiO2 ở các nhiệt độ nung khác nhau

## Slide 21: III. KẾT QUẢ
Hình 3: Ảnh SEM của vật liệu MFO-TiO2 ở các nhiệt độ nung khác nhau
300 oC
400 oC
500 oC
600 oC
700 oC
800 oC
900 oC
3.1 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ nung

## Slide 22: III. KẾT QUẢ
Hình 4: Đường cong TGA và DTA của MFO-TiO2 trong (a) môi trường giàu oxy và (b) khí trơ
3.1 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ nung

## Slide 23: III. KẾT QUẢ
Bảng 2: Năng lượng dải tần của MFO-TiO2 ở các nhiệt độ nung khác nhau
3.1 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ nung

## Slide 24: III. KẾT QUẢ
Bảng 3: Diện tích bề mặt và thể tích lỗ trống của MFO-TiO2 ở hai giai đoạn nung
3.1 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ nung

## Slide 25: III. KẾT QUẢ
Hình 5: (a) Phổ Raman; (b) Hiệu suất quang phân huỷ MB của MFO-TiO2 thời gian nung khác nhau
3.2 Khảo sát ảnh hưởng thời gian nung

## Slide 26: III. KẾT QUẢ
Hình 6: Động học quang phân huỷ MB của MFO-TiO2 ở thời gian nung khác nhau
3.2 Khảo sát ảnh hưởng thời gian nung
Thời gian | Phương trình | k | R2
0 | y = -0.0393x - 0.3084 | 0.0393 | 0.9894
1 | y = -0.0638x + 0.0668 | 0.0638 | 0.9981
2 | y = -0.0848x - 0.1139 | 0.0848 | 0.9836
3 | y = -0.0643x + 0.0647 | 0.0643 | 0.9959
4 | y = -0.067x + 0.1492 | 0.067 | 0.9914
Bảng 4: Phương trình động học quang phân hủy MB của MFO – TiO2 ở các thời gian nung khác nhau

## Slide 27: III. KẾT QUẢ
Hình 7: Hình ảnh SEM của MFO–TiO2 với thời gian nung khác nhau và sự phân bố kích thước hạt
3.2 Khảo sát ảnh hưởng thời gian nung

## Slide 28: III. KẾT QUẢ
Hình 8: (a) Phổ EDS và (b) Phân tích nguyên tố MFO –TiO2 với thời gian nung khác nhau
3.2 Khảo sát ảnh hưởng thời gian nung

## Slide 29: III. KẾT QUẢ
Hình 9: (a) Ảnh hưởng của các chất bắt gốc tự do đối với hoạt động xúc tác quang của MFO-TiO2 đối với MB (b) Cơ chế phân hủy quang học của MFO-TiO2 đối với MB
3.3 Cơ chế xúc tác quang

## Slide 30: IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN
No | Nội dung | Tháng 9 |  | Tháng 10 | 
1 | Bản thảo bài báo | Đã gửi tạp chí |  |  | 
2 | Viết đồ án chuyên ngành |  |  |  | 
3 | Khảo sát khả năng thu hồi vật liệu MFO-TiO2/rGO |  |  |  | 
Bảng thực hiện kế hoạch luận văn

## Slide 31
CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY ĐÃ LẮNG NGHE